# Технические характеристики технического углерода марки П-803

| № п/п | ## Технические характеристики Технического углерода | ## П-803 ГОСТ7885-86 | ## П-803 ТУ 2166- 001-00149570-99 | Перспектив-ная марка техуглерода №772 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Удельная условная поверхность, м2 /г Йодное число, г/кг Абсорбция дибутилфталата, см3 /100 г. Негранулированного Гранулированного РН водной суспензии Массовая доля потерь при 105 С ,не более Зольность, %, не более Негранулированного Гранулированного Массовая доля остатка, % не более После просева через сито с сеткой 05 К 014 К 0045 К Массовая доля пыли в гранулированном техническом углероде, % не более Насыпная плотность гранулированного Техуглерода, кг/м3 | 14 –18 12-15 93+7 83+7 7,5-9,5 0,5 0,2 0,45 0,001 - 0,08 6 320-400 | 14-18 - 75+7 65+7 7,5-9,5 0,5 0,2 0,45 0,001 0,01 0,08 6,5 320-400 | - 30+5 - 65+5 9-11 0,9 - 0,001 - 0,1 7,0 450+20 |

Применяется для изготовления комплектующих изделий к автомобилям, резиновой обуви, клиновых ремней, в электротехнической промышленности для кабельных покрытий, в производстве бытовой техники, в строительстве для контрастной отделки стен зданий.